Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, mediante colaggio di malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO EVOLUTION COLABILE della BASF C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Adesione al Calcestruzzo, UNI EN 1542: > 1,5 MPa

- Resistenza a compressione, UNI EN 196/1: a 1 g > 15 MPa,  7 gg > 35 MPa, 28 gg	> 45 MPa

- Resistenza a flessione, UNI EN 196/1 a 1 g  >   3 MPa, 7 gg	>   5 MPa, 28 gg >   8 MPa

- Modulo elastico statico, UNI EN 13412:	25.000 (± 2.000) MPa

Per ogni dm3	 € 3,88

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- l’applicazione per colaggio,

- la finitura superficiale della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.