Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore 5 mm a 7,5 cm applicazione a spruzzo o a cazzuola, fornitura e posa in opera di malta cementizia nanomodificata premiscelata monocomponente rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R3 secondo EN 1504/3 tipo EMACO NanoCrete R3 della BASF CC ITALIA Spa od equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza  a compressione, UNI EN 12190 ≥ 35 MPa;

- Modulo elastico, UNI EN 13412 ≥ 15.000 MPa;

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 ≥ 1,5 MPa;

- Adesione UNI EN 1542 misurata dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti UNI EN 13687/1  1,5 MPa

- Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: superata

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057:  0,5 kgm-2h-0,5

Per ogni m2 per cm di spessore	€ 20,44

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.