Per il ripristino di testate di strutture che debbano resistere anche a sollecitazioni di urto, quali testate di solette, fasce adiacenti e piani di appoggio dell’apparecchio di giunto, pavimentazioni rigide, strutture idrauliche, mediante applicazione per colaggio, fornitura e posa in opera:

- per spessori da 1 a 5 cm di malta cementizia, premiscelata, ad espansione contrastata in aria (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevatissima duttilità, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo EMACO SFR della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria:

- UNI 8147 modificata a 1 giorno ≥0,04% a 1 giorno

- Test di Inarc./Imbarc.to  inarcamento 

- Assenza  di bleeding  (acqua di essudazione)  secondo UNI 8998;

- Indice di tenacità, ASTM C1018 I20 > 20, carico di prima fessurazione > 20 KN;

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,30 kgm2h-0,5

- Adesione al calcestruzzo ≥ 6 MPa a 28 g, secondo UNI EN 12615;

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Modulo elastico UNI EN 13412:  27.000 ( 2.000) MPa  a 28 g  di stagionatura;

- Resistenza  a compressione UNI EN 12190 ≥ 30 MPa a 1 giorno   ≥ 50 MPa a 7 giorni  e  ≥ 70 MPa a 28giorni;

- Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 ≥10 MPa a 1 giorno  ≥13 MPa a 7 giorni   e  ≥16 MPa a 28 giorni;

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78  ≥25 MPa

Per ogni dm3			€ 2,82

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseformi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

- per spessori superiori ai 5 cm di un betoncino ottenuto aggiungendo, in quantità pari al 35% sul peso totale della miscela secca alla malta di cui al precedente punto 1), aggregato lavato e privo di impurità, avente diametro minimo superiore a 5 mm.

Per ogni dm3			€ 2,49

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseformi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.