Per l’adesione dei più comuni materiali da costruzione (calcestruzzo, legno, acciaio, pietra naturale, laterizi, ecc), fornitura e posa in opera di stucco adesivo epossidico bicomponente in morbida pasta, caratterizzato da elevate caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e di adesione ai tipo  CONCRESIVE ADESIVO One2One della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

L’adesivo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni ottenute a T=20°C; Ur > 90%):

- Caratteristiche di adesione a 7 gg:

  - calcestruzzo,      UNI EN 1542 (trazione diretta) > 3,5 MPa

  - acciaio,      ASTM D4541(trazione diretta) > 5 MPa

  - calcestruzzo-acciaio,      UNI EN 12615 (taglio) > 6 MPa

  - acciaio- acciaio,      UNI EN 12615 (taglio) > 10 MPa

- Resistenza a compressione, ASTM D695 a 24 ore > 25 MPa, a 7 gg > 35 MPa

- Resistenza a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638	>  4 MPa

- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg, ASTM D790: > 10 MPa

- Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696: 6,4910-5 °C-1

Per ogni kg	€ 30,73

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia della superficie di supporto,

- la miscelazione.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.