Per iniezioni e incollaggi strutturali, fornitura e posa in opera di resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità caratterizzata da una elevata capacità di penetrare nelle più piccole fessure del calcestruzzo tipo CONCRESIVE SUPERFLUIDO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni ottenute a T=20°C; Ur > 90%):

- Viscosità cinematica, ASTM D 2196: 500-700  mPa·s

- Caratteristiche di adesione a 7 gg:

  - calcestruzzo, UNI EN 1542 (trazione diretta): 3,5 MPa,

  - Acciaio ASTM D4541: 10 MPa

- Caratteristiche a compressione, ASTM D695:

  - Resistenza: a 24 ore 50 MPa,  a 7 gg: 70 MPa

  - Modulo elastico a 7 gg: 3100 MPa

- Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638:

  - Resistenza 35 MPa

  - Modulo elastico 2.400 MPa

- Resistenza a trazione per flessione ASTM D790: a 24 ore 10 Mpa, a 7 gg 40 MPa

- Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696: 5,1110-5 °C-1

Per ogni litro			€ 31,88

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia della superficie di supporto,

- la miscelazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.