INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Irruvidire la superficie a mezzo di leggera carteggiatura e successivamente asportare la polvere formata

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Protezione filmogena tipo MASTERTOP 1375 o equivalenti)

Rivestimento protettivo con finitura leggermente antisdrucciolo per pavimentazioni in resina mediante applicazione di resina poliuretanica bicomponente antisdrucciolo con inerte a grana fine

Applicazione di un rivestimento poliuretanico bicomponente antisdrucciolo a solvente tipo MASTERTOP 1375 o equivalenti:

tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- spessore secco > 55 

- residuo secco > 40%

- peso specifico < 1,20 g/cm3

- essiccazione al tatto < 2,5 ore a 20°C e 65% U.R.

- temperatura di esercizio -20°C  +70°C

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.